什么是环氧值

- 什么是环氧当量？
   环氧当量是指含有一当量环氧基的环氧树脂克数 。单位为[克/当量]。

- 什么是环氧基含量？
   环氧基含量是指每一克分子环氧树脂中环氧基的百分含量。单位为[%]。

- 什么是环氧值？
   环氧值是指每100克环氧树脂中含有的环氧基克当量数。单位为[当量/100克]。双酚A型环氧树脂的  环氧值、环氧当量、环氧基百分含量的换算关系：

  - 环氧值=2×100/环氧树脂分子量               即Ev=2×100/M

  - 环氧当量=100/环氧值                        即En=100/Ev

  - 环氧基含量=43×100/环氧当量                即Ec=43×100/En

  - 例：某双酚A型环氧树脂其环氧当量为180克/当量，那么该树脂环氧基百分含量为43×100/180=23.88。该树脂环氧值为100/180=0.555

- 什么是有机氯值？
   有机氯值是指每100克环氧树脂中含有的有机氯原子的克当量数。单位为[当量/100克]。

- 什么是无机氯值？
   无机氯值是指每100克环氧树脂中含有的氯离子的克当量数。单位为[当量/100克]。

- 什么是挥发份？
   挥发份是指环氧树脂中残留的易挥发的溶剂含量。单位为[%]。

中华人民共和国国家标准 
GB 1677—81 
代替GB 1677—79 
增塑剂环氧值的测定 
(盐酸—丙酮法) 

每100克样品中环氧乙烷基中氧的含量称为环氧值。 
本标准适用于环氧增塑剂环氧值的测定。 

1.仪器 
具塞磨口三角锥形瓶：250毫升； 
容量瓶：1000毫升； 
碱式淌定管：50毫升，分度0.01毫升。 
2.试剂和溶液 
盐酸(GB 622—77)：分析纯，比重1.18； 
丙酮(GD 686—78)：分析纯； 
氢氧化钠(GB 629—81)： 分析纯，0.15 N标准溶液： 
95%乙醇(GB 679—80)； 
酚酞(HGB 3039—59)； 
甲酚红(邻位甲酚磺钛) (HGB 3084—59)； 
百里香酚蓝(HG 3—1223—79)； 
盐酸—丙酮溶液：取盐酸1份，丙酮40份(体积计)混合，密闭贮存于玻璃瓶中， 备用(现配现用)。 
酚酞指示液：取酚酞1克溶于100毫升乙醇。 
混合指示液： 
(1)0.1%甲酚红溶液： 精确称取甲酚红100毫克(准确至0.0002克)，加0.1N氢氧化钠26毫升，溶解后加蒸馏水稀释至100毫升。 
(2)0.1%百里香酚蓝溶液：精确称取百里香酚蓝100毫克(准确至0.0002克)，加0.01N氢氧化钠22毫升，溶解后加蒸馏水稀释至100毫升。 
取0.1%甲酚红溶液10毫升，加0.1%百里香酚蓝溶液30毫升，混合均匀。以0.01N氢氧化钠及0.01N盐酸溶液调至中性(混合指示剂约在pH值9.8时变色)。 
3.测定步骤 
精确称取试样约0.5～1克(准确至0.0002克)，置于250毫升具塞磨口三角锥形瓶中，精确加入盐酸-丙酮溶液20毫升，密塞，摇匀后放置暗处，静止30分钟，加入混合指示液5滴，用0.15N氢氧化钠标准溶液滴定至紫蓝色，同时作空白试验。 

4.计算 
环氧值X按下式计算； 
X= 

式中：V——空白试验消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数； 
V1——试样试验消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数； 
V2——试样中测定酸值消耗氢氧化钠标准溶液的毫升数； 
N——氢氧化钠标准溶液的当量浓度； 
W——试样重量，克； 
G——测定酸值时试样的重量，克； 
0.016——氧的毫克当量。 
试样酸值小于0.5时，( )项可忽略不计。 
5.精密度 
两次平行测定结果的差数不应超过下列规定： 
环 氧 值 
允 许 误 差 4以下0.02， 4以上O.03

环氧树脂用量最大的是双酚A环氧树脂 

环氧树脂 
E12 环氧值 0.12mol/100g，常温固态 
E20 环氧值 0.2mol/100g，常温半固态 
E44 环氧值 0.44mol/100g，常温高粘度液态 
E51 环氧值 0.52mol/100g，常温低粘度液态 
E56 环氧值 0.56mol/100g，常温液态粘度最低 
因此 环氧树脂随着分子量的降低，分子链变短，环氧值升高，粘度降低。分子链越小，固化产品硬度越高，柔韧性越低。环氧树脂粘度越低，流动性越好，消泡越容易。 
如果希望固化产品内部不出现气泡，可以使用消泡剂，对于高透明的环氧树脂材料可以用科宁E7，对于要求重涂性佳的制品可以用蒂斯巴隆的P420，普通的制品随便德谦、华夏、BSK等国产消泡剂都有助于环氧制品消泡。